## Slide 1: Polska Szkoła Akceleratorowa: Wybrane Zagadnienia Akceleracji Cząstek
Elektromagnesy Nadprzewodnikowe
w Akceleratorach Cząstek
Dariusz Bocian
Dariusz.Bocian@ifj.edu.pl

## Slide 2: Akceleratory cząstek
Akceleratory cząstek, największe maszyny, jakie kiedykolwiek zbudowała ludzkość
Wielki Zderzacz Hadronów w CERN:
27 km tunel,
17 km linii wprowadzających i linii wiązki,
100,000 m2 laboratoriów na obszarze 200 ha.
→ Prace R&D dla Przyszłego Zderzacza Kołowego
90.7 km tunel.
Guinness Book of World Records,
“The Large Hadron Collider (LHC) is the largest and most complex machine ever built.”
Dzięki uprzejmości M. Vretenar

## Slide 3
Dlaczego elektromagnesy nadprzewodnikowe?
Jaki mamy wybór:
→ Magnesy trwałe ⇒ osiągane pola 1-2 T;
→ Klasyczne elektromagnesy (chłodzone wodą)
⇒ limit ~2 T (nasycenie magnetyczne rdzenia)
→ Magnesy na bazie miedzi (lub aluminium)
⇒ 50-100 T, ale dla czasów milisekundowych!
Czego potrzebujemy w akceleratorach cząstek i nie tylko tam (fuzja termojadrowa, NMR, magazyny energii, etc):
→ silne pola magnetyczne do ~20 T,
→ stabilne i jednorodne w czasie,
→ niskie zużycie energii,
→ powtarzalne
0.7 mm, 108/127 stack RRP from Oxford OST
1 mm, 192 tubes PIT from Bruker EAS

## Slide 4
Elektromagnesy nadprzewodnikowe w Akceleratorach Cząstek

## Slide 5
Nadprzewodnictwo
1911:Heike Kamerlingh Onnes
Zmierzył rezystancję elektryczną rtęci w niskich temperaturach
i zaobserwował jej nagły spadek do zera poniżej 4.15K
(⇐ skroplenie helu w 1908 r.)
1957: Bardeen, Cooper and Schrieffer (BCS) ⇒ teoria nadprzewodnictwa.
1986: Bednorz and Müller ⇒ Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe (ciekły azot)
Nadprzewodnictwo to zjawisko, które wykazują pewne materiały, które ochłodzone do temperatur kriogenicznych stały się doskonałymi przewodnikami elektryczności.
Elements | Transition temperature Tc (K) | Critical magnetic fields Bc (mT) | Type
Al | 1 .17 | 9.9 | I
Re | 2.42 | 23.5 | I
Tl | 2.39 | 17.1 | I
In | 3.4 | 29.3 | I
Sn | 3 .72 | 30.5 | I
Hg | 4 .15 | 41.1 | I
Ta | 4.48 | 83.0 | I
La | 4.9 | 79.8 | I
V | 5.38 | 102.0 | II
Pb | 7 .20 | 80.3 | I
Tc | 7.77 | 141.0 | II
Nb | 9 .25 | 198.0 | II
Nadprzewodnik typu I ma jedno pole krytyczne (Bc), poniżej którego obserwuje się efekt Meissnera.
Nadprzewodnik typu II ma dwa pola krytyczne (Bc1 i Bc2). Poniżej Bc1 nadprzewodnik zachowuje się jak typ I,
Pomiędzy Bc1 a Bc2 - częściowe przenikanie pola magnetycznego przez izolowane punkty (wiry).

## Slide 6
Nadprzewodnictwo
Nadprzewodniki charakteryzowane są przez powierzchnię krytyczną, wyznaczoną przez trzy parametry: temperaturę, indukcję magnetyczną oraz gęstość prądu.
 | Nb-Ti | Nb3Sn
Critical temperature | 10 K | 18.3 K
Critical magnetic field | 11 T | 25 T
Critical Current density | 3300 A/mm2 (5T) 400 A/mm2 (9.5T) | 12000 A/mm2 (5T) 3000 A/mm2 (12T)
Ductility | Ductile, tough | Ductile, brittle after reaction
Typical strand diameter | 0.4 – 2.0 mm | 0.6 – 1.5 mm
Typical filament diameter | 2.5 – 120 μm | 2 – 6 μm
Typical filament number | 1 – 40 000 | 3000 – 40 000
Nb-Ti i Nb3Sn to jedyne, które są obecnie dostępne komercyjnie do produkcji magnesów na dużą skalę.
Na scenę wkracza też MgB2
Strand Model
Strand Subelement Model
Nb barier
Sn
Nb+Cu
Cu

## Slide 7
Nadprzewodniki
T [°C]
210
20
400
640
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Nb3Sn
25°C/h
72 h
48 h
48 h
25°C/h
50°C/h
~48 h
7h36’
79h36’
87h12’
135h12’
140h
188h
Cu6Sn5
Cu3Sn
Ch. Scheuerlein et al.,
IEEE Trans. Appl. Supercond.
VOL.18, NO. 4, 2008,
Preload on Nb (z-axis)
(Nb under tension,
Cu under compression)
Strand/cable annealing
( 2 h at 200 °C)
Linear elongation,
Plastic deformation.
Temperature=210°C
Sn diffusion to Cu
→ Cu6Sn5 formation
Strand/cable shrinkage
Temperature 210 → 400°C
Continuation of Sn diffusion to Cu
(Sn melts at 238°C)
Temperature 20 → 210°C
Linear/non-linear elongation
Temperature 640 → 20°C
→ strand/cable shrinks
Temperature 400 → 640°C
Nb3Sn formation start
(Sn diffusion into Nb)
I
Temperature=400°C
Further Sn diffusion to Cu
→ Cu3Sn formation,
→ strand/cable shrinks,
→ all Sn reacted
Temperature = 640°C
→ Strand/cable expand,
→ Plastic deformation?
→ Larger strand cross-section?

## Slide 8
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
od czego zaczynamy projektowanie
Powierzchnię krytyczna:
temperatura,
indukcja magnetyczna
gęstość prądu.
Charakterystyka materiałów
Software:
ROXIE, Superfish,eEtc.

## Slide 9
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
od czego zaczynamy projektowanie
 |  | MB | MB | MQ | MQM | MQY | MQY
 | Units | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4&7 | Type 5 | Type 6
Strand diameter | mm | 1.065 | 0.825 | 0.825 | 0.48 | 0.48 | 0.74
Number of strands |  | 28 | 36 | 36 | 36 | 34 | 22
Average r = Cu/NbTi |  | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.25
Keystone angle | deg | 1.25 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 1.72
Cable width (bare) | mm | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3
Cable mid-thickness (bare) | mm | 1.9 | 1.48 | 1.48 | 0.84 | 0.845 | 1.275
Cable inner thickness (bare) | mm | 1.7353 | 1.3614 | 1.3614 | 0.7701 | 0.7798 | 1.1504
Cable outer thickness (bare) | mm | 2.0647 | 1.5986 | 1.5986 | 0.9099 | 0.9102 | 1.3996
Transposition pitch | mm | 115.00 | 100.00 | 100.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00
Radial insulation thickness | mm | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Azimuthal insulation thickness | mm | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Cable width (ins.) | mm | 15.4 | 15.4 | 15.36 | 8.96 | 8.46 | 8.46
Cable mid-thickness (ins.) | mm | 2.14 | 1.74 | 1.70 | 1.00 | 1.005 | 1.435
Cable inner thickness (ins.) | mm | 1.9720 | 1.6190 | 1.5794 | 0.9288 | 0.9386 | 1.3080
Cable outer thickness (ins.) | mm | 2.3080 | 1.8610 | 1.8206 | 1.0712 | 1.0714 | 1.5620
Tabela parametrów
głównych magnesów LHC

## Slide 10
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
od czego zaczynamy projektowanie
MB główny dipol LHC
MQ główny kwadrupol LHC
MQM kwadrupol LHC
MQY kwadrupol LHC

## Slide 11
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
od czego zaczynamy projektowanie
Powierzchnię krytyczna:
temperatura,
indukcja magnetyczna
gęstość prądu.
Charakteryzacja materiału
Aby zbudować elektromagnes nadprzewodnikowy
trzeba mieć elektromagnes
My w IFJ PAN mamy!
Chart: 

## Slide 12
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
QUENCH
Quench – utrata stanu nadprzewodzącego ⇒ pojawia się rezystancja ⇒wzrasta napięcie ⇒ wzrasta temperatura ⇒ siły cieplne i elektromagnetyczne ⇒ rośnie objętość czynnika chłodzącego (1 l ciekłego helu ≡ 750 l gazu)
19.09.2008 LHC bus-bar quench
quench GE elektromagnesu MRI podczas testów
Dzięki uprzejmości L. Bottura

## Slide 13
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
energia magnetyczna zgromadzona w polu:
  jest przekształcane w ciepło poprzez ogrzewanie Joule’a RqI2
Gdyby ten proces przebiegał równomiernie w cewce:
  Temperatura topnienia Cu 1356 K
  odpowiadająca mu Em=5.2 109 J/m3
  Limit to Bmax 115 T: NIE MA PROBLEMU!
ALE
Proces ten nie przebiega równomiernie! ⇒ już 1% całkowitej masy magnesu może pochłonąć całkowitą energię
⇒ duży potencjał uszkodzeń!
L
Rq
Dzięki uprzejmości L. Bottura

## Slide 14
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
L
Rq
Dzięki uprzejmości L. Bottura
Wzrost temperatury i gradienty temperatury (naprężenia termiczne) Napięcia wewnątrz magnesu oraz magnes do masy (cały układ) Siły wywołane przez obciążenia termiczne i elektromagnetyczne
Wzrost i wydalanie ciśnienia kriogenu
Z czym tak naprawdę walczymy

## Slide 15
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
Z czym tak naprawdę walczymy
Tcs
T
Iop
Top
Tc
Ic
T < Tcs
T > Tc
quench
Tcs < T < Tc
curent sharing
stabilizer
superconductor
Dzięki uprzejmości L. Bottura

## Slide 16
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
Energia magnetyczna jest całkowicie rozpraszana w rezystancji wewnętrznej, która zależy od temperatury i objętości strefy normalnej
vwzdłużne
vpoprzeczne

## Slide 17
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
precursor
propagation
detection
detection threshold
trigger (t=0)
fire heaters
switch
dump
tdetection
tdelay
tswitch
tdump
tquench ≈ tdetection + tdelay + tswitch +f tdump
tdischarge
Detekcja quenchu i działania zabezpieczające
Dzięki uprzejmości L. Bottura

## Slide 18
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
gdzie tkwi haczyk?
Fizyka:
- Czy znamy prędkość propagacji ciepła projektowanych magnesów?
Ograniczenia:
Jakie są rzeczywiste granice temperatury gorącego punktu?
Jakie jest odpowiednie kryterium napięcia dla naszych magnesów?
Detekcja:
Jaka jest najskuteczniejsza metoda wykrywania quenchu?
Dump:
Jaka jest najwydajniejsza metoda wywołania quenchu?
Narzędzia:
Jaka jest optymalna metoda projektowania?
Quenchu i co dalej?
Tego więcej nie chcemy

## Slide 19
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
co się dzieje w Polsce
Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych (CIKMUB) jest rozproszoną infrastrukturą naukowo-badawczą składająca się z:
Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI) na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN),
Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN) na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur (LENT) dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (PK) na terenie kampusu „Czyżyny” Politechniki Krakowskiej (PK)
materiały i konstrukcje pracujące w niskich i ekstremalnie niskich temperaturach.
  magnesy nadprzewodnikowe → materiały konstrukcyjne (stale austenityczne, miedź, aluminium)
  → materiały o strukturze kompozytowej
  wielowłóknowe nadprzewodniki typu NbTi, Nb3Sn lub MgB2 w osnowie miedzianej,
  nadprzewodniki wysokotemperaturowe typu YBCO, BSCCO oraz FeSC napylane na metalowe taśmy.
  badanie zjawisk zachodzących materiałach podczas pracy w ekstremalnie niskich temperaturach np. zjawisko nieciągłego płynięcia plastycznego lub zjawisko ewolucji pól mikro-uszkodzeń ⇒ szybkie zniszczenie konstrukcji.
  projektowanie i budowa konstrukcji pracujących w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach.
Superconductivity in single crystalline ThBe13 and LuBe13
K.Uhlířová et al., Physica B: Condensed Matter (2018)
Nieciągłe Płynięcie Plastyczne (NPP) podczas obciążeń złożonych w temperaturze -269°C
ACMiN
LENT

## Slide 20
Elektromagnesy nadprzewodnikowe
co się dzieje w Polsce
Konferencja Superconductivity & Particle AcceleratorS (SPAS)
przedstawienie najnowszych dokonań w dziedzinie nadprzewodnictwa stosowanego
  akceleratory cząstek,
  fuzji termojądrowa,
badania technik mikrofalowych
  akceleratory cząstek,
  fuzji termojądrowa,
badania w dziedzinie materiałów dla fuzji termojądrowej.

## Slide 21
Akceleratory cząstek w Polsce
ESS Accelerator

## Slide 22
DZIĘKUJĘ za UWAGĘ
Dariusz Bocian (Dariusz.Bocian@ifj.edu.pl)